Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené části.

Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zboží 
a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci „Vlastnosti“ a „Povinné podmínky“, dodavatel vyplní všechny položky sloupce „Nabídka účastníka pro formát A4“ a „Nabídka účastníka pro formát A3“ (např. popisem nabízeného parametru nebo slovem „ano“ či „ne“, podle toho, zda nabízené zboží splňuje požadované vlastnosti).

Následná smlouva s vybraným dodavatelem může být v této části upravena tak, aby obsahovala již pouze dodavatelem nabídnuté zboží a jeho technické parametry. Nevyplnění některého z údajů nebo vyplnění údajem nesplňujícím povinné podmínky znamená nesplnění zadávacích podmínek.

Hodnoty případných odchylek uváděných výrobci (v produktových listech či na obalech zboží) nebudou posuzovány jako nesplnění zadávacích podmínek.

Specifikace zboží

| Dodávky papíru pro digitální tisk |
| --- |
| Gramáž 90 g/m² |
| Vlastnosti požadované zadavatelem | Povinné podmínky | Nabídka účastníka pro formát A4 (297 mm x 210 mm) | Nabídka účastníka pro formát A3 (420 mm x 297 mm) |
| barva | bílá |  |  |
| gramáž (g/m2) ISO 536 | 87–93 |  |  |
| bělost CIE ISO 11475 | 158–164 |  |  |
| opacita (%) ISO 2471 | 93–95 |  |  |
| tloušťka (mikrony) ISO 534 | 94–102 |  |  |
| hladkost Bekk (sec) ISO 5627 | 80–130 |  |  |
| hrubost (ml/min.) ISO 5627 | 45–50 |  |  |
| výborná průchodnost | (ANO / NE) |  |  |
| Gramáž 160 g/m2 |
| Vlastnosti požadované zadavatelem | Povinné podmínky | Nabídka účastníka pro formát A4 (297 mm x 210 mm) | Nabídka účastníka pro formát A3 (420 mm x 297 mm) |
| barva | bílá |  |  |
| gramáž (g/m2) ISO 536 | 154–166 |  |  |
| bělost CIE ISO 11475 | 158–164 |  |  |
| opacita (%) ISO 2471 | 97–99 |  |  |
| tloušťka (mikrony) ISO 534 | 160–172 |  |  |
| hladkost Bekk (sec) ISO 5627 | 80–130 |  |  |
| hrubost (ml/min.) ISO 5627 | 45–50 |  |  |
| výborná průchodnost | (ANO / NE) |  |  |
| Gramáž 280 g/m2 |
| Vlastnosti požadované zadavatelem | Povinné podmínky | Nabídka účastníka pro formát A4 (297 mm x 210 mm) |
| barva | bílá |  |
| gramáž (g/m2) ISO 536 | 272–288 |  |
| bělost CIE ISO 11475 | 158–164 |  |
| opacita (%) ISO 2471 | 99–100 |  |
| tloušťka (mikrony) ISO 534 | 266–284 |  |
| hladkost Bekk (sec) ISO 5627 | 80–140 |  |
| hrubost (ml/min.) ISO 5627 | 40–45 |  |
| výborná průchodnost | (ANO / NE) |  |
| Gramáž 250 g/m2 |
| Vlastnosti požadované zadavatelem | Povinné podmínky | Nabídka účastníka pro formát A3 (420 mm x 297 mm) |
| barva | bílá |  |
| gramáž (g/m2) ISO 536 | 243–257 |  |
| bělost CIE ISO 11475 | 158–164 |  |
| opacita (%) ISO 2471 | 99–100 |  |
| tloušťka (mikrony) ISO 534 | 237–253 |  |
| hladkost Bekk (sec) ISO 5627 | 90–150 |  |
| hrubost (ml/min.) ISO 5627 | 35–40 |  |
| výborná průchodnost | (ANO / NE) |  |